**גליון נתונים טכניים**

**איזולציה פולאוריטאנית TSAU0520 **

**מידע בסיסי**

**קוד מוצר: TSAU0520 צבע: שקוף מדלל: 014 \ 050 מקשה: INUR0520**

**תאור:** לאטימה ראשונית לפני יסוד נגד רטיבות מיועד לריהוט בסביבה לחה.

**תכונות עיקריות**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| בינוני | **גמישות** | בינוני | **אפקט הרטבה** |
| מעולה | **ליטוש** | גבוה | **רמת בידוד** |
|  |  | גבוה | **שיפור חיבור** |

**שימוש**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מתאים ל | MDF | פנלים | רהיטים |
| אופן ישום | ריסוס | הברשה | מריחה |

* התייעץ לגבי ניקוי המשטח לפני

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מאפיינים כימיים פיזיים** | **מאפייני ישום** | | **ברק** | **זמני יבוש** |
| צמיגות ב 20C מס' 3 18"+20" |  | |  | כיסוי 3+12 |
| מכיל מוצקים (%) +- 12 | מס' ידיים | 1-3 |  | ליטוש (ש) 3 |
| זמן מדף ב 20c 4 (שעות) | כמות ליד | 30-60גר' | \ | לערימה (ש) 8 |
| כח משיכה ספציפי 4< |  |  | \ | אבק (דק') 15 |
|  |  | |  | למגע (דק') 45 |
|  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **יבוש** | **לאבק** | **למגע** | **ידני** | **לצביעה נוספת** |
| 20 צלסיוס המוצר עצמו | 20:30דק | 3:6 שעות | 8:12 שעות | 96 שעות |
| 60 צלסיוס המוצר עצמו | \ | 30:60 דקות | 30:60דקות |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **מידע נוסף** | שיוף וניקוי בעזרת נייר ליטוש גרעין 100-180 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ישום עליון בעזרת** | פולריטאן | אקרילי | פוליאסטר |  |

|  |
| --- |
| אזהרה: בטיחות מחוייבת,יליונות הנתונים שלנו נערוכים על בסיס תוצאות ממוצעות של הניסויים שלנו. עם זאת, הטיפים הטכניים שלנו ניתנים בתום לב אך ללא אחריות.למעשה, מספר אמצעי תקשורת, תנאי יישום, צמח ודילולים הם חלק בלתי נפרד מהתוצאה הסופית ולעיתים קרובות אינם בשליטתנו. העל המשתמש לנסות את המוצרים המסופקים כדי לבדוק אם הם מתאימים לצרכים שלך. אנו מצידנו מבטיחים את המשכיות הכימיקלים-פיזיקלים מאפיינים.אזהרה: באחריות המשתמש לספק כי היישום בסביבת היגיינה מאוורר כראוי ובהתאם תקנים ותקנות למניעת תאונות הנמצאות כיום בתוקף |

לכל מידע נוסף יש לפנות לגולד פרזול, טל: 04-8819418 נייד: 0544988080 או במייל: icro@gold-pirzul.co.il